www.alltex.lg.ua

alltex@ua.fm

тел.: 050 566 57 88

Уважаемые господа!

Благодарю Вас за интерес к нашей продукции!

Наше предприятие специализируется в производстве различных видов брикетной продукции для энергетики и металлургии.

Объемы, сроки поставки и цены, на реализуемую продукцию уточняются после получения Вашей официальной заявки с указанием требуемых объемов и номенклатуры продукции.

Брикет имеет форму двояковыпуклой линзы диаметром 61 мм., толщиной 31мм. Вес брикета зависит от удельного веса компонентов и колеблется в диапазоне от 100гр, дня некоторых видов угольных брикетов, до 250гр, для железосодержащих брикетов. Брикетирование происходит с использованием минерально-органических связующих. Сухой остаток по связующим - 4%. Формула связующего подбирается для каждого вида брикетов и является ноу-хау предприятия. Сырье и брикет проходят цикл технологической подготовки. Брикет не боится влаги и выдерживает давление на сжатие до 50 кг/см2.

В настоящее время мы производим следующие виды брикетов:

Брикеты для энергетики

1. Брикет угольный антрацитовый. Высший сорт.

Для промышленного и бытового использования

- общая влага	W 3 -7%

- зольность	Ash 10 - 12%

- общая сера	S 0.6 - 1.0%

- низшая теплота сгорания Q 7200 ккал/кг.

Цена $ 195 тона в бигбэгах FCA

- Брикет угольный антрацитовый. Ісорт.

Для промышленного и бытового использования

- общая влага	W 3 -7%

- зольность	Ash 18 - 22%

- общая сера	S 0.6 - 1.0%

- низшая теплота сгорания Q 6300 ккал/кг.

Цена $160 тона в бигбэгах FCA

За дополнительную оплату возможна расфасовка в мешки 5-50 кг.

Брикеты для металлургической промышленности:

- Брикет железосодержащий, промывочный (БЖС1).

Металлургическая ценность брикета заключается в частичной замене железорудного сырья, способности предупреждать и ликвидировать загромождение горна доменной печи и снижении расхода сырого известняка в доменной плавке.

Массовая доля железа (Feобщ): 42-48%.

Цена $125  тона в бигбэгах FCA

- Брикет железосодержащий, промывочный (БЖС2).

Металлургическая ценность брикета заключается в частичной замене железорудного сырья, способности предупреждать и ликвидировать загромождение горна доменной печи и снижении расхода сырого известняка в доменной плавке.

Массовая доля железа (Feобщ): 60-63%.

Цена $ 175 тона в бигбэгах FCA

- Брикет железосодержащий с добавкой углерода (БЖСу).

Брикет в дополнении к свойствам брикета (БЖС1), частично замещает дорогостоящий кокс.

Массовая доля железа (Feобщ): 42-48%;

Массовая доля углерода (С): 6-8%.

Цена $130 тона в бигбэгах FCA

- Брикет с высоким содержанием никеля и хрома (BSS).

Идеальное сырье для производства легированной и нержавеющей стали.

Массовая доля железа (Feобщ): 70-79%;

Массовая доля никеля (Ni): 9-12.5%;

Массовая доля хрома (Сг): 10-16%.

Цена $1425 тона в бигбэгах FCA

- Брикет с добавкой ферросилиция (БФС 25).

Брикет применяется как раскисляющая и легирующая добавка в процессе производства высококачественных сортов стали.

Массовая доля кремния (Si): 21% - 26%.

Цена $300 тона в бигбэгах FCA

- Брикет коксозамещающий (КЗБ)

Брикет имеет высокую механическую прочность и используется в смеси с коксом в объеме до 15%, чем способствует снижению производственных затрат. Кроме того брикет, как и кокс, является не только энергоносителем, но и выполняет функции опорного каркаса и науглераживателя ванны.

Массовая доля углерода (С): 85-90%.

Калорийность: 7300-7900 Ккал/кг.

Цена $ 185 тона в бигбэгах FCA

Все виды брикетной продукции производятся по индивидуальному заказу в соответствии с заявкой покупателя.

Цены на продукцию уточняются по качественным показателям, указанным в заявке покупателя.

Предоплата 100%.

С Уважением, директор ЧП «Аллтекс»                   Затворницкий В.С.